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Настоящие технические условия распространяются на гидроизолирующий состав для бетона, камня, кирпича (смесь растворная сухая), которому дано наименование «Битрон», предназначенный для гидроизоляции конструкций из бетона, камня, кирпича и иных пористых строительных материалов минерального происхождения. Технические условия разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 2.114.

При изготовлении гидроизолирующего состава проникающего действия для бетона, камня, кирпича (смесь растворная сухая) «Битрон» в соответствии с настоящими техни​ческими условиями используется изобретение «Изолирующий состав для герметизации пористых материалов» (заявка на выдачу патента на изобретение №2005111323 от 25.05.04)

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1 Гидроизолирующий состав для бетона, камня, кирпича (смесь растворная сухая «Битрон» далее Битрон) должен соответствовать требованиям настоящих технических условий и быть изготовленным по технологическому регламенту, утверждённому в установленном порядке.

Битрон должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1

ТАБЛИЦА 1
	Наименование

показателя
	Норма для марки

	
	6
	6
«супер стронг»
	7
	7
«супер стронг»
	8
	9
	10 «кон-центрат»
	10 «концент-рат жидкий»
	11
	12 «шовный»

	Внешний вид
	Порошок серого цвета. Допускаются включения других цветовых оттенков
	Прозрачная жидкость
	Порошок от серого до черного цвета. Допускаются включения других цветовых оттенков

	Сроки схватывания: начало, не ранее, конец, не позднее
	1 час

6 час
	1 час

6 час
	1 час

6 час
	1 час

6 час
	30 сек.

12 мин
	30 сек.

40 мин
	–
	–
	3 час


	–
–

	Водонепроницаемость:

марка, не менее повышение с марки W2 до марки, не менее
	W12
–
	W14
–
	W12
–
	W15
–
	W6
–
	W10

–
	–

W14

	–

W14

	W12
–
	W12
–

	Морозостойкость:

марка, не менее

повышение с марки F50 до марки, не менее
	F300
–
	F350
–
	F350
–
	F350
–
	–
	F300
–
	–

F350

	–

F350

	F350
–
	F350
–

	Прочность на сжатие: МПа, не менее повышение с 10 МПа до прочности, МПа, не менее
	30

–
	35

–
	30

–
	35

–
	10

–
	30

–
	–

30
	–

30
	30

–
	–
–

	Адгезия с бетоном, МПа, не менее
	1,2
	1,2
	2,4
	2,4
	–
	1,2
	–
	–
	2,4
	3

	Относительное эластичное восстановление, не более
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	3


Примечание:

1) марки Битрона различаются по механизму действия:

· марка 6 – проникающего действия с бронирующим эффектом;

· марка 7 – проникающего действия повышенной долговечности и технологичности с бронирующим эффектом; марка 11 – то же, но специально разработана для обработки поверхностей большой площади; 

· марка 8 – тампонажного действия;

· марка 9 – тампонажно-проникающего действия;

· марка 10 – концентрат проникающего действия для добавки в бетонные или цементно-песчаные растворы;

· марка 12 – эластичная проникающего действия, специально разработана для заделки швов;

2) показатель №6 в табл.1 является обязательным, но не браковочным, введен для набора статистики.

1.2 Сырьё, используемое для производства Битрона, должно сопровождаться документом, удостоверяющим качество, иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заключение и соответствовать документации, указанной в рецептурном листе и согласованной с органами санитарно-эпидемиологического надзора РФ.

Допускается использование аналогичного сырья, регламентируемого другой нормативной документацией, с не уступающими показателями качества. 

1.3 Упаковку и фасовку Битрона следует выполнять в соответствии с ГОСТ 3885. Вид тары: 2-9, 2-10, 2-11, 2-13, 6, 7-1, 9, 11. Группа фасовки: IV, V, VI, VII. Укрупнённая фасовка – до 500 кг.

В качестве транспортной тары также допускается использовать мягкие чехлы-контейнеры, фанерные, картонные навивные, металлические барабаны или ящики. В одну единицу транспортной тары допускается упаковывать одну и более единиц потребительской тары с Битроном.

Допускается использование иного вида фасовки и тары, обеспечивающих сохранность качества Битрона при его хранении и транспортировке.

Упаковочные материалы должны соответствовать нормативной документации изготовителя и сопровождаться документом, удостоверяющим качество.

1.4 Каждая единица потребительской тары с Битроном должна содержать этикетку со следующими сведениями:

· наименование предприятия-изготовителя, его адрес;

· наименование продукта, его марка, товарный знак;

· номер партии;

· дату изготовления;

· количество продукта, кг;

· обозначение настоящих технических условий;

· гарантийный срок хранения;

· надпись «изготовлено в России».

Обозначение марки Битрона допускается дополнять цифровым обозначением сроков схватывания в минутах, например:

· Битрон марки 8 – 1/12;

· Битрон марки 8 – 0,5/3;

где:

· число перед косой чертой (в числителе) обозначает начало срока схватывания (не ранее);

· число после косой черты (в знаменателе) обозначает конец срока схватывания (не позднее).

Допускается на этикетке дополнительно приводить сведения:

· по способу применения;

· по безопасному обращению;

· иные информативные сведения по Битрону.

1.5 Транспортную тару с Битроном снабжают этикеткой, содержащей помимо сведений, указанных в п. 1.4, манипуляционный знак №3  «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192.

Дополнительно допускается наносить предупредительную надпись «Не бросать!» и включать иные сведения об условиях хранения и транспортировки Битрона
2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
2.1 Свойства Битрона

Битрон – порошок серого цвета, который содержит включения других цветовых оттенков. Согласно МУ 2158 внешний вид, запах Битрона не должен превышать 2 балла.

При взаимодействии с водой образует строительный цементно-песчаный раствор, затвердевающий вследствие гидратации цемента.

Продукт не горюч, не выделяет токсичных продуктов при попадании в очаг возгорания, на него не распространяются требования ГОСТ 19433. 

Битрон не представляет экологической опасности, содержит в своем составе природные и близкие по составу к природным компоненты: песок, цемент, гипс.

Согласно ГН 2.1.6.1338 Битрон, как продукт, содержащий технологические полимерные добавки, имеет следующую гигиеническую характеристику:

	Вещества, показатели (факторы)
	Гигиенический норматив
	Нормативная документация

	Фенол
	не более 0,003 мг/кг
	РД 52.04.186

	Формальдегид
	не более 0,01 мг/кг
	ГОСТ 30255

	Аммиак
	не более 0,04 мг/кг
	МУ 1637

	Уксусная кислота
	не более 0,06 мг/кг
	МУК 4.1.638

	Активность 226 Ra
	не более 370 Бк/кг
	СП 2.6.1.758 (НРБ-99)

	Активность 232 Th 
	не более 282 Бк/кг
	СП 2.6.1.758 (НРБ-99)

	Активность 40 К
	не более 4111 Бк/кг
	СП 2.6.1.758 (НРБ-99)


Битрон обладает слабым раздражающим действием. При попадании в глаза может появиться раздражение. Длительный контакт с незащищенной кожей концентрированных растворов Битрона может вызвать иссушение кожи и дерматит. Люди с ослабленным кожным покровом могут быть более подвержены влиянию Битрона.

При работе с Битроном следует применять индивидуальные средства защиты (очки защитные по ГОСТ Р 12.4.013, перчатки защитные по ГОСТ 12.4.010, сапоги резиновые по ГОСТ 5375, спецодежду по ГОСТ 27652, а в случае превышения гигиенических нормативов (ПДК) –  противопыльные респираторы «Кама», «Лепесток»), а также соблюдать правила личной гигиены. Допускается применение индивидуальных средств защиты, регламентируемых другой нормативной документацией, с не уступающими параметрами, характеризующими степень защиты.

Меры первой помощи:

· при поражении пылью органов дыхания – вывести поражённого работника из опасной зоны, промыть верхние дыхательные пути теплой водой;

· при попадании на кожу – промыть её большим количеством воды, а затем обработать смягчающим кремом; если Битрон попал на одежду, обувь, то его необходимо смести щеткой, а одежду, обувь снять и прополоскать сначала водой, а затем водой с использованием моющих средств;

· при попадании в глаза – промывать их водой не менее 15 мин, периодически поднимая верхнее и нижнее веко; обратиться за медицинской помощью.

Если поражение Битроном может нести угрозу здоровью пострадавшего работника, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны контролируют согласно  ГОСТ 12.1.005. Помещения, в которых изготавливают, применяют или испытывают Битрон,  должны быть оборудованы  приточно-вытяжной или местной вытяжной вентиляцией, обеспечивающей санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны, установленные в ГОСТ 12.1.005. 

Предварительные и периодические медицинские осмотры персонала производства осуществляются в соответствии с приказом № 83 Минздравсоцразвития России от 16.08.04

Просыпанный Битрон собирают в бумажные или полимерные мешки для последующей утилизации, остатки смывают водой.

2 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 
3.1 Битрон поставляется партиями. Партией считается любое количество продукта, однородное по своим свойствам и сопровождаемое единым документом о качестве.

3.2.Приёмку Битрона следует вести по ГОСТ 3885. При получении неудовлетворительного результата анализа Битрона, проводят повторный анализ от удвоенного количества упаковок, результат которого является окончательным  и распространяется на всю партию. По согласованию с потребителем по договору возможна поставка Битрона с иными показателями качества по сравнению с указанными в табл. 1.

3.3 Анализ продукции (Битрона) проводится по показателям:

· 1 и 2 – для каждой новой партии;

· 3 и 5 – один раз в полгода;

· 4 и 6 – один раз после изменения технологии производства Битрона.

Полный анализ партии по всем показателям проводится в случае изменения технологии производства Битрона, а также по заказу потребителя.

Потребитель в рамках входного контроля самостоятельно определяет периодичность проведения анализов по каждому из показателей качества.

4  МЕТОДЫ АНАЛИЗА 
4.1 Отбор проб для анализа ведут по ГОСТ 3885. Производителю допускается отбирать образцы для анализа перед фасовкой.

4.2 Внешний вид Битрона определяют визуально.

4.3 Определение сроков схватывания Битрона марок 6 и 7 ведут по ГОСТ 310.3, используя массовое соотношение вода / Битрон равное 0,17-0,18.

Определение сроков схватывания Битрона марок 11 и 12 ведут по ГОСТ 310.3, используя массовое соотношение вода / Битрон равное 0,3.

Определение сроков схватывания Битрона марок 8 и 9 ведут по ГОСТ 310.3 со следующими дополнениями. Навеску 300 г Битрона марки 8 (или марки 9) высыпают в чашу. На поверхности навески делают в углубление, в которое вливают в один прием 90 см3 воды затворения с температурой (13-17)°С. Немедленно раствор интенсивно растирают лопаткой (1 мин).

Затем кольцо быстро заполняют в один прием приготовленным раствором и 5-6 раз встряхивают его, постукивая пластинку о твердое основание. Поверхность раствора выравнивают с краями кольца, срезая избыток ножом, протертым влажной тканью. Иглу погружают в тесто через каждые 10-15 сек, передвигая кольцо после каждого погружения для того, чтобы игла не попала в прежнее место. После каждого погружения иглу вытирают. Во время испытания прибор должен находиться в месте, изолированном от сквозняков, вибраций,  сотрясений и прямого солнечного света.

Примечание: далее по тексту, если не указано иного, то количество воды затворения используют согласно требованиям настоящего пункта технических условий.

4.4 Марку водонепроницаемости определяют согласно ГОСТ 12730.5 по методу «мокрого пятна» со следующими дополнениями. Образцы-цилиндры изготавливают из бетона марки M100 F50 W2 и выдерживают 28 суток в камере нормального твердения (при температуре (20(2)(С и относительной влажности воздуха не менее 95%).

Через 28 суток образцы-цилиндры помещают в емкость с водой и выдерживают 4 суток, затем сушат на воздухе 1 час, торцы цилиндров очищают от следов смазки и пленки цементного теста. Один из торцов смачивают до полного насыщения водой и грунтуют раствором Битрона при массовом соотношении вода / Битрон равном 0,25 с помощью кисти, не оставляющей ворса. Толщина грунтовочного слоя должна быть 0,2-0,5 мм.

Через 2 часа загрунтованную поверхность увлажняют и плотно, прижимая шпателем, наносят на нее рабочий раствор Битрон в 2 взаимно перпендикулярных слоя толщиной 2 мм каждый. После нанесения первого слоя образец выдерживают в камере нормального твердения 5-6 часов и перед нанесением второго слоя увлажняют. Массовое соотношение вода / Битрон в рабочем растворе принимают согласно п.4.3 настоящих технических условий в зависимости от марки Битрона.

При испытаниях Битрона марки 12 образцы-цилиндры не грунтуют, рабочий раствор Битрона марки 12 готовят согласно п.4.8 настоящих технических условий.

Затем образцы выдерживают 48 часов в камере нормального твердения, после чего 24 часа – в воде при 20(2(С и в течение 24 часов – на воздухе при 20(2(С и относительной влажности воздуха не менее 60%. 

При испытании на водонепроницаемость образцы-цилиндры помещают в гнезда торцом, обработанным Битроном, к воде.

При испытании на повышение водонепроницаемости в бетон образцов-цилиндров, имеющего без добавки Битрона марку M100 F50 W2, на стадии приготовления бетонного раствора совместно с цементом вводят Битрон марки 10 в количестве 0,3% от массы сухих компонентов бетона, бетонный раствор перемешивают не менее 20 минут, изготавливают образцы-цилиндры, как указано выше, и ведут испытания согласно ГОСТ 12730.5 по методу «мокрого пятна».

4.5 Марку морозостойкости определяют согласно ГОСТ 5802 со следующими дополнениями. Грани образцов-кубов покрывают Битроном согласно п.4.4 настоящих технических условий как торец образца-цилиндра. 

При испытании на повышение марки морозостойкости в бетон образцов-кубов, имеющего без добавки Битрона марку M100 F50 W2, на стадии приготовления бетонного раствора совместно с цементом вводят Битрон марки 10 в количестве 0,3% от массы сухих компонентов бетона, бетонный раствор перемешивают не менее 20 минут, изготавливают образцы-кубы и ведут испытания согласно ГОСТ 5802.

При испытаниях Битрона марки 12 образцы-цилиндры не грунтуют, рабочий раствор Битрона марки 12 готовят согласно п.4.8 настоящих технических условий.

При подготовке образцов-кубов рабочий раствор уплотняют в форме на вибростоле любой конструкции не менее 3 минут.

4.6 Прочность на сжатие определяют согласно ГОСТ 5802 в возрасте 28 суток.

При испытании на повышение прочности на сжатие в бетон образцов-кубов, имеющего без добавки Битрона марку M100 F50 W2, на стадии приготовления бетонного раствора совместно с цементом вводят Битрон марки 10 в количестве 0,3% от массы сухих компонентов бетона и ведут испытания согласно ГОСТ 5802.

При подготовке образцов-кубов рабочий раствор уплотняют в форме на вибростоле любой конструкции не менее 3 минут.

4.7 Адгезию с бетоном определяют согласно ГОСТ 28574 по силе, необходимой для отрыва от бетонного образца, используя Битрон в качестве защитного покрытия бетонного образца. Поверхность бетонного образца (перед нанесением рабочего раствора Битрона) увлажняют водой до прекращения впитывания воды. Излишек воды удаляют ветошью, не оставляющей ворса. Через 5-10 минут на подготовленную поверхность образца, плотно прижимая шпателем, наносят рабочий раствор Битрона  слоем 1-1,5 мм. 

При испытаниях Битрона марки 12 рабочий раствор готовят согласно п.4.8 настоящих технических условий.

Длительность и условия твердения образца перед испытанием устанавливают по п.4.6 настоящих технических условий.

4.8 Определение относительного эластичного восстановления Битрона марки 12 ведут согласно ГОСТ 415 со следующими дополнениями.

Испытание ведут при температуре (22(2)(С.

Образец-цилиндр с диаметром (50(1) мм и высотой (50(1) мм изготавливают путем заполнения раствором Битрона марки 12 металлической формы, обеспечивающей получение  образца-цилиндра заданного размера и точности. Для приготовления раствора в емкость насыпают порошок Битрона марки 12 и заливают его питьевой водой в количестве 0,29 л воды на 1 кг порошка. Смесь перемешивают и разминают в течение 10 минут. При этом вначале порошок полностью впитывает воду, а через 3-5 мин перемешивания порошок увлажняется до консистенции пластилина.

Перемешивать раствор Битрона марки 12 можно вручную или механически, используя смеситель для сильновязких сред, например, смеситель шнекового типа.

Приготовленным раствором заполняют металлическую форму, стенки которой закрывают полиэтиленом или полипропиленом для предотвращения прилипания к ним раствора Битрона марки 12. При подготовке образцов-цилиндров рабочий раствор уплотняют в форме на вибростоле любой конструкции не менее 5 минут. 

Через 3 суток выдержки при температуре (22(2)(С образец-цилиндр извлекают из формы и оставшееся время выдерживают при той же температуре и относительной влажности 50%-80% в течение 25 суток в условиях, исключающих воздействие сквозняков и прямых солнечных лучей. После чего образец-цилиндр готов к испытанию.

4.9 Допускается использовать методы анализа, регламентируемые другой нормативной документацией, при не уступающей степени точности анализа. При получении данных анализа, отличающихся от данных, полученных с использованием указанной в настоящих технических условиях нормативной документации, за результат анализа принимают данные, полученные с использованием указанной в настоящих технических условиях нормативной документации

5 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ  
5.1 Транспортировка Битрона допускается любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, в условиях, исключающих попадание влаги.

5.2 Битрон должен храниться в плотно закрытой таре в крытом сухом складе в условиях, исключающих попадание влаги.

5.3 При складировании не рекомендуется укладывать Битрон штабелями высотой более чем шесть единиц тары.

6 ПРИМЕНЕНИЕ  
6.1 Инструкция по применению для каждой из марок Битрона приводится на этикетке потребительской тары согласно п.1.4 настоящих технических условий.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие Битрона требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

7.2 Гарантийный срок хранения Битрона марок 6, 7, 9 и 10 составляет 12 месяцев со дня изготовления. Гарантийный срок хранения Битрона марки 8 составляет 4 месяца.

7.3 По истечении гарантийного срока хранения Битрон допускается использовать по назначению после проверки на соответствие требованиям табл. 1 настоящих технических условий.
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